**Ausschreibungstext**

**RALMO-R3-Kombiband**

Die komplette Abdichtung innen, außen und die Wärmedämmung zum Baukörper, erfolgt mit RALMO-R3-Kombiband.

Vorkomprimiertes Multifunktionsband das über die gesamte Rahmenbreite

- wärmedämmend ist ƛ ≤ 0,0428 W/m\*K,

- innen luftdicht an ≤ 0,1 entspricht BGR

- außen schlagregensicher bis 600 Pa entspricht BG1.

- Farbe grau innen/ schwarz außen.

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |